长纤M-99连续纤维颜色异常报告

一一·情况概述

- 2025年9月25 日客诉，M-99连续纤维(P250822A-99#6-12-0)内卷有部分颜色异常，12月21日收到退回纱卷，异常状态见下图

二·初步分析

- 去除浸润剂，显微镜下清晰可见异常部分集中在纱束表面，并未全部浸透，部分纱线边缘粉化断裂，初步分析为油污及锈迹。

| - 类别 | - 正常纱线 | - 油污部位 | - 锈迹部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 图片 |  |  |  |
| - 备注 | - 纱线光滑平整无炸毛无明显断丝 | - 纱线光滑平整，少量断丝 | - 纱线毛，断丝严重 |

三·回烧及单丝测试

| - 类别 | - 正常纱线 | - 油污部位 | - 锈迹部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 抗拉强度（Gpa） | - 2.0-2.6 | - 2.01-2.61 | - 粉化 |
| - 模量（Gpa） | - 310-390 | - 363.3-391,7 |  |
| - 束纱强力（cN） | - 14000 | - 10800 | - 锈迹部位断丝 |

四·根本原因分析

- 生产过程中表面触碰到管式炉或立式烘干炉内部的油污、锈迹。如下图：

- 收卷过程中人员未发现颜色异常

| - 立式烘干炉内部触碰到油污、锈迹 | - 管式炉内部触碰到油污、锈迹 |
| --- | --- |

- 五·结论：

- 客诉颜色异常部位，包含油污和锈迹；

- 高温回烧处理后，纱线状态毛、散，油污部分检测性能无明显变化，锈迹部分边缘粉化；

- 六·事件跟踪处理

- 优化设备材质，增加设备保养维护频次，对生锈部位进行清理、整改；

- 更新SOP，对收卷过程中产品外观自检进行定义，并对收卷人员进行不定期培训，提高人员技能；

- 沟通协调客诉解决方案。